| 原材料 | 材質試驗 項目及合 格標準 | 溶出試驗 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 溶 媒 | 溶出條件 | 項目及合格標準 |  |
| 塑膠類 | 鉛：100 ppm 以下 鎘：100 ppm 以下 | 水 | 60℃， 30分鐘（食品製 造加工或 調理等過 程中之使 用溫度達 100 ℃以 上者，其 溶出條件 為 95 ℃，30分鐘） | 高錳酸鉀消耗量：10ppm 以下。 |  |
|  |  | 4 ％醋酸 |  | 重金屬：1ppm以下（以 Pb計）。 |  |
|  |  | 正庚烷 | 25 ℃， 1 小時 | 鄰苯二甲酸二│（2-乙基己基）酯（di- （2-ethylhexyl） phthalate,DEHP）：1.5ppm以下；鄰苯二甲酸二丁酯（di-n-butyl phthal-ate, DBP：0.3 ppm 以下。 | 塑膠類器具、容器、包裝除應符合一般規定外│，尚應符合塑膠類之規定。 |

包裝材料檢驗標準

以下資料來自:行政院衛生署 衛生法規資料檢索

食品器具容器包裝衛生標準 (民國 101 年 01 月 18 日修正) 第四條

(http://dohlaw.doh.gov.tw/Chi/FLAW/FLAWDOC01.asp?lsid=FL027499&lno=4)

一、一般規定

二、塑膠類之規定：

| 原材料 | 材質試驗 項目及合 格標準 | 溶出試驗 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 溶 媒 | 溶出條件 | 項目及合格標準 |  |
| 聚乙烯 Polye- thyle- ne [PE] 聚丙烯 Polyp- ropyl- ene [PP] | 鉛：100 ppm 以下 鎘：100 ppm 以下 | 水 | 60℃， 30分鐘（食品製 造加工或 調理等過 程中之使 用溫度達 100 ℃以 上者，其 溶出條件 為 95 ℃，30分鐘） | 高錳酸鉀消耗量：10ppm 以下；蒸發殘渣（pH5 以上之食品用容器、包裝）：30ppm 以下。 |  |
|  |  | 4 ％醋酸 |  | 重金屬：1ppm以下（以 Pb計）；蒸發殘渣〔一般器具，pH5以下（含 pH5）之食品用容器、包裝〕30ppm 以下。 |  |
|  |  | 正庚烷 | 25 ℃， 1 小時 | 蒸發殘渣（油脂及脂肪性食品用容器、包裝）：30ppm以下，但食品製造加工及調理等過程中之使用溫度為 100 ℃以下者，其蒸發殘渣為 150 ppm以下。 |  |
|  |  | 20％酒精 | 60℃， 30分鐘 | 蒸發殘渣（酒類用容器、包裝）：30ppm以下。 |  |
| 聚醯胺（尼龍）Pol- yamide[PA,N- ylon] | 鉛：100 ppm 以下 鎘：100 ppm 以下 | 水 | 60℃， 30分鐘（食品製 造加工或 調理等過 程中之使 用溫度達 100 ℃以 上者，其 溶出條件 為 95 ℃，30分鐘） | 高錳酸鉀消耗量：10ppm 以下；蒸發殘渣（pH5 以上之食品用容器、包裝）：30ppm 以下。 |  |
|  |  | 4 ％醋酸 |  | 重金屬：1ppm以下（以 Pb計）；蒸發殘渣〔一般器具，pH5以下（含 pH5）之食品用容器、包裝〕30ppm 以下。 |  |
|  |  | 正庚烷 | 25 ℃， 1 小時 | 蒸發殘渣（油脂及脂肪性食品用容器、包裝）：30ppm以下 |  |
|  |  | 20％酒精 | 60℃， 30分鐘 | 蒸發殘渣（酒類用容器、包裝）：30ppm以下；己內醯胺單體：15pp m 以下。 |  |